匀质改性防火保温板申报推广认定条件

一、企业规模

1、具备企业独立法人资格，注册资本不少于1000万人民币；

2、有完整的匀质改性防火保温板自动化生产线，主要生产工艺及配套装备应达到年生产能力5万m³以上；

3、生产车间面积不少于5000m2，养护室面积不小于2000 m2；

4、应具有计算机自动配料、计量系统，配有连成生产线的自动切割和产品包装设备；

5、生产车间应设置通风换气装置；

6、生产、生活等设施通过“环评”，并持有环评认证证书。

二、技术条件

1、申报单位应有成熟的技术来源。拥有建材类及相关专业、具有二年以上相关工作经历，并熟悉本专业的中级专业技术职称的技术人员不少于2人；

2、应配备2名以上经过专业培训的专职试验人员，并应持证上岗（初次申报企业不做要求）；

3、企业主要技术负责人应具有中级以上专业技术职称，需经建筑节能专业技术培训，并取得相应的培训证书；

4、企业主要技术负责人、专业技术人员、专职试验人员申报认定登记时需提供身份证、职称证书、学历证明等；

5、匀质改性防火保温板技术性能指标应符合《外墙外保温工程技术规程》JGJ144－2004、合肥市《匀质改性防火保温板建筑保温系统应用技术导则》DBHJT 015—2014的规定要求。

三、质量管理

1、企业应建立试验室，配备满足原材料进厂和产品出厂检验的检测仪器和设备。应包括：万能试验机（10kN）、恒温干燥箱、电子天平等主要检测仪器和设备（申请认定登记时应提供计量仪器和设备的检定证书或校准证书）及购置证明；

2、企业应建立质量保证体系或通过ISO9001认证，有配套的组织机构。有原材料进场检验、产品出厂检验的检验记录，试验记录应表格化、规范化；

3、生产厂家每半年应委托法定检测机构对产品的导热系数、抗压强度、抗拉强度、干密度、吸水率等指标进行检测，产品应提供检测报告应报备市建委建筑节能与科技处。

四、影像资料

影像包括：企业厂容厂貌、生产车间、生产工艺及设备、试验室及检测设备，影像记录应全面、真实。

五、业绩证明

提供不少于两个典型工程的系统应用情况说明，需有工程所属建设单位确认并附相应意见（须注明工程名称、地理位置、应用时间和面积、建筑物的类型和层数、外饰面类型及用户评价意见和联系方式）。

六、其它

企业申请认定登记时应按照《合肥市建筑节能技术与产品推广应用登记登记办理指南》的要求提供相关资料。